|  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления Технормирования Госстроя России В.В. Тишенко «17» сентября 2003 г. |
| --- | --- | --- |

Поправка 
к ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия»

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2 | ГОСТ 111-90 | ГОСТ 111-2001 |
| Раздел 2 | - | ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия ГОСТ 30733-2000 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия ГОСТ 30799-2001 Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценка долговечности ГОСТ 30826-2001 Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия |
| Пункт 3.4 таблица 1 колонка 3 | М1 М2 М7 | М0, М1, М2 |
| Пункт 3.4 таблица 1 колонки 1, 2, 3 | ударостойкое | НД | А1, А2, А3 | ударостойкое | ГОСТ 30826-2001, НД | Р1А, Р2А, Р3А, Р4А, Р5А |
|  | устойчивое к пробиванию | НД | Б1, Б2, Б3 | устойчивое к пробиванию | ГОСТ 30826-2001, НД | Р6В, Р7В, P8B |
|  | безопасное | НД | СМ1, СМ2, СМ3, СТ1, СТ2, СТ3 | безопасное | ГОСТ 30826-2001, НД | CM1, CM2, СМ3, СМ4, СТ1, СТ2, СТ3 |
|  | с твердым покрытием | НД |  | с твердым покрытием | ГОСТ 30733-2000, НД |  |
| Пункт 6.4 1 абзац | Отклонение от плоскостности поверхности стеклопакета определяют в вертикальном положении стеклопакета (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°) наложением металлической линейки по ГОСТ 427, длиной не менее 0,7 ширины стеклопакета, в продольном и поперечном направлениях в центре стеклопакета. При проведении испытания стеклопакет не должен быть закреплен в строительной конструкции. | Отклонение от плоскостности поверхности стеклопакета определяют в вертикальном положении стеклопакета (угол отклонения от вертикали не должен превышать 15°) наложением металлической линейки по ГОСТ 427 длиной не менее 0,7 ширины стеклопакета или строительного уровня по ГОСТ 9416 длиной не менее 1000 мм, в продольном и поперечном направлениях в центре стеклопакета. При проведении испытания стеклопакет не должен быть закреплен в строительной конструкции. |
| Пункт 6.5 | Отклонение от прямолинейности кромок сторон стеклопакета определяют прикладыванием металлической линейки по ГОСТ 427 вдоль измеряемой кромки стороны стеклопакета и измерением максимального зазора между линейкой и кромкой стеклопакета щупом. Максимальный зазор (толщина щупа) должен находиться в поле допуска на размер. | Отклонение от прямолинейности кромок-сторон стеклопакета определяют прикладыванием металлической линейки по ГОСТ 427 или строительного уровня по ГОСТ 9416 вдоль измеряемой кромки стороны стеклопакета и измерением максимального зазора между линейкой или уровнем и кромкой стеклопакета щупом по НД. Максимальный зазор (толщина щупа) должен находиться в поле допуска на размер. |
| Пункт 6.10.3 2 абзац | Термометр стеклянный по ГОСТ 28498 | Термометр стеклянный по ГОСТ 28498 или другой прибор измерения температуры с соответствующей данному стандарту погрешностью измерения, при условии что выдерживает воздействие агрессивных сред (ацетон) |
| Пункт 6.10.3 | - | Допускается определять точку росы используя микрохолодильник, обеспечивающий заданный температурный режим испытаний |
| Пункт 6.10.4 | - | При использования микрохолодильника испытания проводят в соответствии с Инструкцией по эксплуатации микрохолодильника |

Зав. отделом стандартизации и испытаний					А.Г. Чесноков